# А900 (GG) – Комбинированный (композитный)

# шланг для нефтепродуктов

Устройство: Полипропиленовые и полиэтиленовые пленки и материалы с черной погодо- и износоустойчивой оболочкой завернуты и натянуты между двумя проволочными спиралями (внешней и внутренней, материал – гальванизированная сталь).

Маркировка: Белым шрифтом DIXON BOSS A900 OIL TYPE 2 EN 13765: 2003 10 BAR 80 Cº PP.

Разность температур: от -40°С до +80°С

| Инвентарный номер | Давление | Вес кг/м (приблизи- тельный) | Радиус изгиба в мм (приблизи- тельно) | Длина рулона (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положи тельное (бар) | Отрица тельное (в мм ртутного столба) |  |  |  |
|  | рабочее | Толчковое (мин) |  |  |  |  |
| 25 | 10 | 40 | 675 | 0,80 | 75 | 25 |
| 32 | 10 | 40 | 675 | 1,00 | 80 | 25 |
| 40 | 10 | 40 | 675 | 1,30 | 85 | 25 |
| 50 | 10 | 40 | 675 | 2,60 | 125 | 25 |
| 63 | 10 | 40 | 675 | 2,90 | 150 | 30 |
| 76 | 10 | 40 | 675 | 3,40 | 186 | 30 |
| 100 | 10 | 40 | 675 | 4,60 | 275 | 30 |

Продукция производятся на заказ.

# Text boxes

Композитные материалы: ВВ06.

Описание/Применение: Этот антистатический комбинированный шланг предназначен для перекачки и слива нефтепродуктов на заводах или дорожных/железнодорожных танкерах. Включает в свой состав широкий спектр гидрокарбонов для 100%-й ароманепроницаемости. Для простоты использования шланг обладает легкостью и гибкостью, оставаясь в то же время прочным, износоустойчивым и экономичным.

Рабочее давление: 10 бар. Фактор безопасности 4:1. Вакуум 675мм ртутного столба.